Научно-Инновационная Фирма  «СВОЙ  ДОМ»

ИННОВАЦИОННЫЕ

НАНОТЕХНОЛОГИИ

г. Екатеринбург.

2014

#### РАСТУЩИЙ  ЯЧЕИСТЫЙ «DELTA-БЕТОН».

#### Научно-Инновационная Фирма «Свой  Дом»

#### предлагает  легкий  бетон  РДБ

#### (Растущий ячеистый «DELTA-Бетон») неавтоклавный, монолитный, пожаробезопасный, экологически чистый, водостойкий, долговечный.

#### В 1997 году нами разработана технология получения Растущего ячеистого «DELTA-Бетона»(РДБ) неавтоклавного, монолитного, пожаробезопасного, долговечного, водостойкого, экологически чистого. Разработано уникальное переносное оборудование для изготовления Растущего Ячеистого «DELTA-Бетона» . Газообразующая  смесь для изготовления «DELTA-Бетона»  и технология имеет Патенты, аналога в мире  не существует.

#### Номенклатура  производства  на  одном  мобильном  оборудовании  с  одним материалом, из одного сырья:

#### 1.Газоблоки, как стандартные 600 х 300 х 200, так и любого крупноформатного размера (1000х2000х400) с уже готовым фасадным  декором, не нуждающиеся во внешней защите и дополнительном утеплении;

#### 2. Монолитное энергоэффективное экологически чистое жилье.

#### 3.Плиты декоративно-фасадные, утепляющие - для ремонта, декора и утепления

#### фасадов, цокольный этажей и пр;

#### 4.Теплые, газобетонные, водостойкие, черновые полы шумо – влаго – тепло -

#### защитные;

#### 5.Теплая, монолитная, водостойкая кровля с гарантией  30 лет.

#### 6. Ремонт фасадов, восстановление несущей способности зданий стен «ветхого

#### жилья».

#### 7. ЖКХ - ремонт изношенного жилищного Фонда. Восстановление несущей

#### способности  разрушенного фасадного камня, цокольных этажей и фундаментов;

#### 8. Производство сэндвич-панелей и стеновых панелей для Крупно-Панельного Домостроения;

#### 9. Производство дорожных плит для зоны вечной мерзлоты;

#### 10. Строительство и ремонт промышленных объектов, утепление кровель, фасадов,

#### упрочнение  фундаментов;

#### 11. Индивидуальное Монолитное Жилищное Строительство с гарантией продления          жизни жильцам – «зеленое строительство».

#### 12. При каркасно-монолитном домостроении эффективен как монолитный

#### заполнитель в съемной или несъемной опалубке при металло - или деревянном

#### каркасе. Такая технология особо эффективна при строительстве экономичного,

#### энергоэффективного доступного загородного жилья.

#### 13.  Бассейны утепленные любой конфигурации.

#### 14.  Саркофаги для опасных, вредных, радиоактивных отходов.

#### 15. Овощехранилища -  оптимальные для хранения растительных продуктов.

#### 16. Строительство полного цикла энергоэффективных ферм, птицефабрик  – стены, полы, теплые кровли – без ремонта 30 лет.

#### 17. Реставрация и несущей способности памятников старины, реставрация фасадов.

#### Применение только одного вида сырья уменьшает доставку разнообразных стройматериалов  без применения тяжелой строительной техники. Строительство жилых домов и производственных помещений монолитным способом позволяет получить здания различной  архитектурной формы с применением различной опалубки, под дерево, камень и т.д.

#### Фундамент, стены, перекрытие, теплые полы, долговечные кровли – все из Растущего ячеистого «DELTA-Бетона»(РДБ) с разными характеристиками, и в результате  получается  дом-термос. За счет этого существенно снижаются себестоимость строительства и эксплуатационные расходы. Дом получается, как термос очень теплым, значительно снижаются эксплуатационные расходы на отопление дома. Себестоимость такого монолитного дома, коробки, в несколько раз дешевле, чем дом из кирпича, и не требует больших затрат на отделочные работы.

#### Инновационная Технология заключается в значительном превосходстве параметров Растущего ячеистого «DELTA-Бетона»(РДБ) по сравнению

#### с подобными материалами.

#### - Морозостойкость более 200 циклов, у пенобетона не более 35 циклов,

#### - При замерзании в воде Растущий ячеистый «DELTA-Бетон» (РДБ) не

#### разрушается;

#### - Прочность от 25 до 120 кг/см2, у пенобетона от 10 до 25 кг/см2,

#### - Широкий диапазон удельного веса от 400 до 1200 кг/м3,

#### - За счет ярко выраженного растущего эффекта увеличения в объеме до 100%, и

#### однородной структуры бетона, достигается высокая герметизация перекрытий и

#### стен и их долговечность.

#### - Обладает способностью восстанавливать несущую способность разрушенного

#### фасадного и стенового камня.

#### - Возможно производство штучных изделий любых заданных размеров,

#### декоративных фасадных плит с различным рисунком и хорошей теплоизоляцией,

#### колодезных колец  и т.д.

#### - Компания YTONG – поставившая в мире 58 заводов по производству автоклавного газоблока – не рекомендует строить из своего автоклавного газоблока ближе 70 км от морей и влажного климата – это наша территория!

#### Данная технология позволяет за счет мобильности оборудования, его малого веса и малой энергоемкости (до 6квт) производить различные штучные изделия, в том числе непосредственно на строительной площадке, применяя эти изделия в данном строительстве.

#### Высокоэффективное значение имеет производство фигурных плит теплоизоляционных, используемых в качестве несъемной опалубки. Такие здания приобретают яркий и неповторимый внешний вид.

#### Окрашивание возможно любыми фасадными красками, но лучше минеральными, т.к. она «дышит» также как и Растущий ячеистый «DELTA-Бетон» (РДБ).

#### Самонесущее строительство зданий до 3-х этажей. При каркасном строительстве - без ограничений. Экологическая безопасность Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ).обусловлена экологически  чистыми и безопасными для человека компонентами, что подтверждено  Экологическим  Сертификатом.

#### Данная  Инновационная Технология  «DELTA-Бетона» (РДБ) применялась при:

#### - Строительстве здания МВД РФ в  г. Москва;

#### - Строительстве автосалона в г. Екатеринбург;

#### - Строительстве высотного жилого дома в г. Санкт-Петербург;

#### - Строительстве и ремонте зданий в Государствах - Украина, Казахстан, Доминиканская Республика, Израиль, Турция, ОАЭ, Болгария.

#### Имеются  положительные  отзывы  по применению  Инновационной Технологии Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ).

#### - Русской  Православной  Церкви  Московской  Патриархии  Екатеринбургской

#### Епархии;

#### - Собственников жилья домов по адресу: гор. Екатеринбург, пер. Рижский №2, № 4;

#### - ООО Строительной Компании «XX1  Век» г. Екатеринбург;

#### - «Строительной Фирмы – РИЛА»  ЕООД, г. Кюстендил, Болгария;

#### - Международной Строительной Компании «СИМЕД» г. София, Болгария;

#### - Московского  Государственного  Гуманитарного  Института – Интрената, г.Москва.

#### - «Комитета по Обороне и Военно-Промышленному Комплексу Союзного

#### Государства», г. Санкт- Петербург

#### - Коммунального Государственного Предприятия «Экибастузский  НТЦ  Отдела

#### Экономики  и  Бюджетного  Планирования  Акимата» г. Экибастуз, Казахстан;

#### - ООО ПФК «ЭФФЕКТ» г. Череповец, Вологодской  области.

#### Технология Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ) имеет  интеллектуальную  защиту в виде Патентов.

ООО НИФ «Свой Дом» является Членом Совета по Экологическому Строительству России RuGBC.

#### Монолитное Строительство Зданий.

Фундамент, стены, перекрытие – все из Растущего Ячеистого «DELTA-Бетона» (РЯДБ)  с разными характеристиками, и в результате получается  дом-термос. За счет этого существенно снижается себестоимость строительства и эксплуатационные расходы.

Строительство жилых домов и производственных помещений монолитным способом позволяет получить здания различной архитектурной формы с применением различной опалубки, под дерево, камень и т.д. Дом получается как термос очень теплым, значительно снижаются эксплуатационные расходы на отопление дома. Себестоимость такого монолитного дома, коробки, в несколько раз дешевле, чем дом из кирпича, и не требует больших затрат на отделочные работы.

#### Монолитные Здания Изготовленные по Инновационной Технологии

#### Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ) любого вида архитектуры.

#### Теплые Герметичные Полы.

Растущий ячеистый «DELTA-Бетон» (РДБ). широко применяется для стяжки в качестве теплоизоляции, звукоизоляции, гидроизоляции полов, перекрытий подвалов, кровель.

#### Восстановление Несущей Способности и Утепление Стен.

Раствор проникает в разрушенный фасадный камень, стены или дерево,

и увеличиваясь в объеме, заполняет все полости, восстанавливая стены, фундаменты

и фасады.

#### Долговечные Теплые Кровли.

За счет ярко выраженного растущего эффекта и однородной структуры бетона достигается высокая герметизация перекрытий и стен и их долговечность.

Срок службы такой кровли 30 лет без ремонта.

#### Штучные Изделия.

Возможно производство штучных изделий любых заданных размеров, декоративных фасадных плит с различным рисунком и хорошей теплоизоляцией.

Данная технология позволяет за счет мобильности оборудования, его малого веса и малой энергоемкости (до 6квт) производить различные штучные изделия, в том числе непосредственно на строительной площадке, применяя эти изделия в данном строительстве. Высокоэффективное значение имеет производство фигурных плит теплоизоляционных, используемых в качестве несъемной опалубки. Такие здания приобретают яркий и неповторимый внешний вид. Окрашивание возможно любыми фасадными красками, но лучше минеральными, т.к. она «дышит» также как и Растущий ячеистый «DELTA-Бетон» (РДБ).

#### Технология Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ)

разработана и запатентована. Предлагаем нестандартное оборудование, сухие парообразующие смеси. Проводим обучение.

Двухвальный СКД-1,0, предназначенный  для производства ячеистого бетона неавтоклавного монолитного водостойкого, основная цель которого:

- приготовление жидкого цементно-песчаного раствора («сметанообразной массы»)

- равномерное и качественное перемешивание в данном растворе сухой парообразующей смеси СПС-1 за ограниченный промежуток времени, который исчисляется 1 мин. (время номинальное), что в последующем будет влиять на процесс объемного роста материала (ориентировочно в 2 раза), равномерности роста по всему объему и равномерности распределения пор (диаметром, порядка 2мм. по всему массиву).

Смеситель Кавитационный  Двухвальный, емкость бака смесителя 1м3                                              СКД-1,0 (объем оборудования рассчитан на готовую продукцию).

Комплектность.

В комплект поставки входят следующие составные части изделия:

- Эл. Двигатель АИР 100S4  		2шт.

- Вал приводимый в сборе  		2шт.

- Рукав сливной D=110мм. L=2м.  	2шт.

- Хомут D=100-140мм.  		1шт.

- Технический паспорт  		1шт.

ЗИП комплектуется отдельно по предварительной заявке, включающий следующие изделия:

- Подшипник 80205/180205 ГОСТ 1002-90  4шт.

- Рукав сливной D=110мм. L=2м.  	 2шт.

- Хомут D=100-140мм.  		 1шт.

- Набор накидных ключей (8-22)     1шт.

- Рулетка				1шт.

- Молоток				1шт.

- Ремень клиновый 1500-А ГОСТ

- Набор отверток			1шт.

- Инструкция				1шт.

- Пакет норм. Документов на материал  1шт.

Устройство и Принцип Работы.

Установка для производства ячеистого бетона неавтоклавного, монолитного водостойкого состоит из :

      Емкости;

      Вала;

      Электродвигателя;

      Коммутационного устройства;

      Сливного клапана;

      Питающего кабеля с разъемом.

Установка выполнена в неразборном герметичном корпусе, возможны протечки раствора при первом включении в местах соединений, т.к. в момент первой заливки идет окончательная стыковка сопряженных поверхностей.

Основной рабочий орган установки – активатор специальной конструкции, который предназначен для качественного и быстрого перемешивания и активирования раствора. Рабочие органы защищены специальными решетками и лотками от попадания на них камней и других посторонних предметов.

Вращение вала осуществляется от электродвигателя с помощью ременной передачи.

Технические  Данные.

Основные технические данные установки по производству Растущего Ячеистого «Delta – Бетона» неавтоклавного, монолитного, водостойкого (см. Таблицу №1).

Таблица №1.

| №п/п | Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры (мм):  длина  ширина  высота | 2000 750 1500 | V=1,0м3 |
| 2 | Производительность (м3/смену) | до 24,0 |  |
| 3 | Потребляемая мощность (кВт) | 6,0 |  |
| 4 | Частота вращения вала (об/мин) | 600-700 |  |
| 5 | Объем установки (м3)* | 0,5 |  |
| 6 | Токовая защита (А) | 16 |  |
| 7 | Масса (кг) | 150 |  |
| *Объем установки рассчитан на готовую продукцию |  |  |  |

Готовый цементно-песчаный раствор подается из установки на место заливки (предварительно разграниченный сегмент или в форму), посредством сливных рукавов, стыкуемых на расстояние 2;4;6 метров.

Перечень Оборудования для производства

Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ).

| №п/п | Объём установки, [м3] | Размеры, [м] Д х Ш х В | ##### Потребляемая мощность, [кВт] | Произво-дительность, до [м3/смену] | Вес, [кг] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СК-0,5+ЗиП (220В) | 2,2*0,75*1,5 | 2,2 | 12,0 | 147,0 |
| 2 | СК-0,5+ЗиП (380В) | 2,2*0,75*1,5 | 3,0 | 12,0 | 140,0 |
| 3 | СКД-1,0+ЗиП (380В) | 2,2*0,75*1,5 | 6,0 | 24,0 | 195,5 |
| 4 | СКД-1,0 (380В) | 2,2*0,75*1,5 | 6,0 | 24,0 | 184,0 |
| 5 | СКД-1,0/У+ЗиП (380В) | 2,2*0,75*1,5 | 6,0 | 24,0 | 223,6 |
| 6 | СКД-1,0/У (380В | 2,2*0,75*1,5 | 6,0 | 24,0 | 216,5 |

## ОБЪЁМ  ОБОРУДОВАНИЯ  РАСЧИТАН  НА  ГОТОВУЮ  ПРОДУКЦИЮ.

СК - смеситель кавитационный.

СКД - смеситель кавитационный двухвальный

СКД-1,0/У – смеситель кавитационный двухвальный /универсальный, применяется при изготовлении блоков, монолитных работах, устройстве стяжки. Оборудование по другим мощностям  0,25; 2,0; 3.0; 4.0, делаются под заказ.

# ИСТРУКЦИЯ

# ПО ПРИМЕНЕНИЮ СУХОЙ СМЕСИ ГАЗОООБРАЗОВАТЕЛЯ.

Сухая смесь газообразователя предназначена для формирования газобетона с

пористой структурой типа пемзы. Меняя соотношение компонентов можно в

широких пределах изменять плотность образующегося газобетона, т.е. получать

материал который можно использовать как конструкционный

( плотность 900-1600 кг/куб. м.), конструкционно - теплоизоляционный

(плотность 600-900 кг/ куб. м.) или теплоизоляционный (плотность 400-600 кг /куб. м.)

Качество газобетона во многом определяется спецификой местных условий.

Однако, к настоящему времени разработаны технологические приемы и подобраны

специальные добавки, которые позволяют эффективно регулировать процессы:

- «схватывание» -- когда бетонная масса приобретает достаточную вязкость и

прочность, чтобы выделяющиеся пузырьки не покинули материал,

- «вызревания» -- когда материал приобретает необходимую прочность, чтобы

сохранить форму изделия, набора прочности, когда газобетон приобретает требуемые служебные  характеристики.

- На первом этапе опробования газообразователя можно рекомендовать

воспользоваться смесителем объемом от 0,25м3 до 1,0м3.

# Последовательность Операций:

Подготовить исходные материалы (цемент, песок, воду, парообразователь) и форму

для отливки блока из газобетона. Цемент марки  ШПЦ 400 Д20 ГОСТ 10178-85

(с предварительной  проверкой  на подъем ).

Песок крупностью 0,8 мм. и менее с высоким содержанием кварца

(содержание илистых и глинистых частиц не более 6%)

Вода питьевая. После опробования можно использовать обычную воду.

# Согласно карте состава компонентов применяется необходимое соотношение составляющих (по массе).

# Для начала взять из расчета 1 кг ПЦ на 15г сухой парообразующей смеси

# (анализ цемента).

Объем формы ( в л. ) должен, по крайней мере, вдвое превышать массу твердых составляющих.

Высота формы не должна превышать 30 см.

В смеситель заливается вода в объеме от 80 литров. При включении в смеситель равномерно засыпают цемент. Перемешивание продолжается 10-15 мин. пока масса не достигнет консистенции жидкой сметаны.

Вводится порообразователь и масса перемешивается еще 30-60 сек.

Форма очищается и смазывается отработанным маслом или специальной

антиагдезионной жидкостью. Готовая масса выливается в форму. Ее поверхность выравнивается лопаточкой, после чего форма закрывается влажной тканью.

Примерно через 2 часа вспучивание прекращается. Верхний неровный слой

срезается или прикатывается.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

по производству неавтоклавных блоков «DELTA-Бетона» (РДБ).

Цель работы:  Создание и технико-экономичное обоснование  промышленного

производства неавтоклавного теплоизоляционного и конструкционно –

теплоизоляционного газобетона.

Характеристика Выпускаемой Продукции.

Газобетонные «Дельта-Бетон» (РДБ) блоки предназначены для кладки наружных, внутренних стен и перегородок в зданиях высотой до 3-х этажей (коттеджи,

усадебные дома, фермерские комплексы, производственные помещения, офисы,

магазины, теплые склады и т.п.). Основной тип блока имеет размер 600 х 200 х 300

(возможно изготовление других  размеров).

Вес в зависимости от плотности от 15 до 23 кг.

Один блок заменяет в стене 8 - 13 кирпичей.

Сопротивление теплопередаче стены в зависимости от объемной массы блоков и ее

толщины составляет от 1,2 до 2,5 кв.м.*град.час. (для сравнения кирпичная стена

толщиной 640 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 кв.м.*град.час.).

Блоки, изготовленные по данной технологии, при испытании на морозостойкость

не разрушаются, проверка лабораторно 75 циклов, расчетное 200 циклов.

Физико-Механические Показатели «DELTA-Бетона» (РДБ).

Показатель	                                  Ед. измер.               Теплоизол.   Констр-тепл. Конструкц.

| 1 | Объемная масса в сухом состоянии | кг./куб.м. | 400-600 | 600-800 | 1350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | прочность на сжатие в 28 дней | кг./кв.см. | 10-25 | 25-50 | 250 |
| 3. | теплопроводность | ккал/м*ч*гр. | 0,09-0,17 | 0,17-0,23 | 0,3 |
| 4. | сопротивление теплопередачи через стену 200 мм 350 мм | ккал/кв.м*ч* град |  | 3,24 2,55 | 0,71-0,95 0,43-0,58 |
| 5. | акустические характеристики для стены 200 мм 350 мм | дб | 35-37 43-45 | 40-42 47-49 | 57 58 |
| 6. | паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,2-0,3 | 0,17-0,23 | 0,7 |
| 7. | усадка после 90 дней | % | 0,01 | 0,03 | 0,015 |
| 8. | огнеустойчивость | мин | 120 | 120 | --- |
| 9. | водопоглощение | % | 0,8 | 0,8 | 0,2 |

Технико-Экономические Показатели Производства.

Расход основных материалов на 1 м3

- цемент М 400, 		кг					       400-650

- песок, опил, отходы карьеров    кг			      до  50 % в счет цемента

- СПС      		          кг					         5 (3,5)

- вода,		               	л					        200-280

Состава  компонентов.

Расчет производится на 1м3 готового Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ)

| №п/п. | Материалы | 400 кг\м3 | 600 кг\м3 | 800 кг\м3 | 1200 кг\м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент, кг. | 250 | 300 | 500 | 600 |
| 2 | Песок, кг. | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 3 | Вода, л. | 220-280 | 220-280 (не более 400) | До 600 | До 800 |
| 4 | Рекомендуемая температура Раствора, оС. | 25-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 5 | Сухая смесь, кг. | 5 (3,5)* | 5 (3,5)* | 5 (3,5)* | 5 (3,5)* |
| 6 | Время перемешивания Цемент-вода, мин. | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| 7 | Время перемешивания с сухой смесью, сек. | 15-60 | 15-60 | 15-60 | 15-60 |

*количество зависит от мягкости воды и  качества цемента

При изготовлении материала с применением песка необходимо учитывать его влажность, исходя из этого возможны поправки к таблицам по кол-ву применяемой воды (основной ориентир консистенция раствора – должна быть подобна «жидкой сметане»). Рекомендуется применять песок и для изготовления материала с удельным весом 400 кг/м3 до 40% с последующим незначительным изменением физико-механических  и тепло-технических свойств.

При получении материала с более высоким удельным весом (600 и более) вязкость раствора   увеличивается.

1. Определения:

- «схватывание» - когда бетонная масса приобретает достаточную вязкость и прочность, чтобы выделяющиеся пузырьки не покинули материал,

- «вызревание» - когда материал приобретает необходимую прочность, чтобы сохранить форму изделия,

- «набор прочности» - когда материал приобретает требуемые служебные характеристики. Сухая парообразующая смесь предназначена для формирования ячеистого бетона с пористой структурой.

Меняя соотношение компонентов и водо - твердое состояние можно в широких

пределах изменять плотность образующегося ячеистого бетона:

Плотностью 400-600 кг\м3 – теплоизоляционный,

Плотностью 600-900 кг\м3 – теплоизоляционно- конструкционный,

Плотностью 900-1600 кг\м3 – конструкционно- теплоизоляционный.

Качество определяется качеством исходных материалов (цемент, вода – мягкая,   жесткая)

_______________________________________________________

Применяемые материалы:

Вода – питьевая, возможно использовать техническую воду после предварительной проверки.

Цемент – марки ПЦ 400 Д-0, возможно использование других марок цемента после предварительной проверки  ГОСТ 10178-85

Песок – речной промытый, включения глины недопустимо. Гранулы не более 1мм.

Сухая смесь для производства Растущего Ячеистого «DELTA-Бетона» (РЯДБ)  неавтоклавного, монолитного.

| № п/п | Вес нетто упаковки, [кг] | Марка смеси |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | СПС-1 |
| 2 | 20,0 | СС-1 Монолит |
| 3 | 20,0 | СС-2 Модернизированная |

Для изготовления 1 м3 материала расходы на сухую смесь составят 3,5 - 5 кг.

СПС- 1 - Сухая парообразующая смесь для производства растущего неавтоклавного газобетона (РГБ).

СС- 1 - Монолит – Сухая смесь для производства РГБ, используется преимущественно при монолитном домостроении, отличительной особенностью является повышенное содержание противоморозных и противоусадочных наполнителей.

СС- 2 - Модернизированная - Сухая смесь для производства РГБ, отличительной особенностью является повышенное содержание активных компонентов, влияющих на процесс объемного роста материала, что позволяет получать РГБ на более жесткой воде и содержит компонент для микроармирования.

\                         ПРЕИМУЩЕСТВА  РАСТУЩЕГО   ЯЧЕИСТОГО  «DELTA-Бетона» (РДБ)

У него ярко выраженный растущий эффект, увеличение в объеме в 2 раза.

#### Легкость.

Удельный вес «DELTA-Бетона» (РЯДБ) от 400 до 1200 кг/м³.

#### Прочность.

От 3,0 до 10, Мпа. Строительство зданий до 3-х этажей.

При каркасном строительстве - без ограничений.

#### Высокая теплоизоляция.

От 0,1 до 0,33. Стена толщиной 400 мм из бетона соответствует толщине 1200 мм стены из кирпича.

#### Звукопоглощение и звукоизоляция.

Для стены толщиной 240 мм составляет 60-80 дБ.

#### Водопоглощение.

Водостойкого «DELTA-Бетона» (РДБ) - от 0,8%. Стандартного - до 23%

#### Морозостойкость.

Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ) более 75 циклов по лабораторным данным и более 200 циклов по расчётным.

#### Огнестойкость.

Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ) проверена при воздействии огня в течении 4 часов, что значительно выше, чем у плотного бетона.

#### Легкая обрабатываемость.

Растущий ячеистый «DELTA-Бетон» (РДБ)легко пилится, строгается, гвоздится.

#### Экологическая безопасность.

Растущего ячеистого «DELTA-Бетона» (РДБ) обусловлена экологически чистыми и безопасными   для человека компонентами, что подтверждено Экологическим Сертификатом.

620026, РФ, г. Екатеринбург.

Литер «Ж», д.2, ул. Зеленая, с. Горный Щит

Тел.+7 (343) 263 53 00

Моб. тел:; +7 (912) 655 77 50; +7 (982) 664-28-01

Р/с - 40702810100210014566 в Банке «НЕЙВА» (ООО)  г. Екатеринбург, Россия

К/с - 30101810400000000774

БИК - 046577774;  ОГРН - 1126679029377

ИНН - 6679025670; КПП -  667901001

E-mail:  stroyresurs11@ya.ru;  ecobiomir@gmail.com;

Генеральный директор В.М. Хоминский;

Зам. Генерального директора  В.И. Беркович.